Инструкция

по нанесению теплоизоляционного покрытия «ТСМ Керамический»

1. Подготовка поверхности

1.1. Поверхность бетонной или кирпичной стены очищаем от грязи, пыли, старой краски и т.д. (ветошью, щеткой и т.п.) и увлажняем водой.

1.2. Металлическую поверхность очищаем от грязи, пыли, старой краски, ржавчины и обезжириваем. Применять растворитель 646, 647, 650!

2. Приготовление материала

2.1. Снять крышку. Деревянной лопаткой погрузить загустевшую часть материала в жидкость и перемешать.

2.1. Включить дрель со спиральной насадкой, и медленно (скорость вращения лопасти не должна быть выше 300 об/мин) перемешивать содержимое ведра, смешивая сгустки с жидкостью. ПОМНИТЕ! «ТСМ Керамический» не краска, а изоляционное покрытие. Не используйте высокие скорости при перемешивании – это может привести к потере эффективности покрытия.

2.3. Перемешивание продолжать до тех пор, пока корка не растворится полностью и образуется однородная масса без сгустков и комочков.

Приготовление грунта: развести 1 л материала со 150 - 300 мл дистиллированной воды, тщательно перемешать.

Приготовление материала для нанесения: 1 л материала развести с 20-100 гр дистиллированной воды, тщательно перемешать.

3. Нанесение материала

Работу по изоляции можно проводить при температуре от +10 до +65 °С. При температуре свыше +65°С работы проводятся только с предварительной консультацией технического специалиста по телефонам, указанным в буклете.

Материал наносится в два этапа. Первый – нанесения грунтовочных слоев. Второй – нанесение основных слоев. Для нанесения использовать широкую толстую кисть с тонким длинным натуральным ворсом или аппарат безвоздушного распыления.

Во время нанесения необходимо постоянно перемешивать грунт и материал для предотвращения поднятия легких фракций материала.

3.1. Нанесение грунта. Грунт наносится послойно, крест на крест. Необходимое количество слоев грунта – 2-3 (в зависимости от шероховатости и температуры поверхности). Толщина одного грунтовочного слоя за один проход инструмента составляет 0,08 – 0,1 мм, нанесение аппаратом - 0,06 – 0,08 мм. Время сушки между грунтовочными слоями – 0,5 – 1,5 час при 20 °С.

3.2. Нанесение основного слоя. Материала наносится послойно, крест на крест. Необходимое количество слоев рассчитывается на основании технического задания заказчика. Толщина слоя за один проход оборудованием – 0,15 – 0,18 мм; за один проход кистью – 0,17 – 0,2 мм. Время сушки между слоями материала – 1 – 2 часа при 20 °С.

Один технологический слой, толщиной 0,5 – 0,6 мм (2 слоя грунта + 2 слоя материала) требует обязательной последующей просушки не менее 8 часов.

Температура транспортировки и хранения от+70С до+250С;

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ БОИТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА!!!

Оставшийся материал храните в ведре с плотно закрытой крышкой при температуре от+70С до+250С, в защищенном от солнечного света месте.

ПЕРЕД НАСЕНИЕМ материала, проконсультируйтесь у наших специалистов по телефонам: (050) 400-90-85, (044) 585-99-59